江苏大力神管桩文件

江苏大力神管桩主材验收标准

一：砂：

采用洁净的天然硬质中粗砂，所有检测项目以标准《建设用砂》GB/T14684-2011为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、颗粒级配：细度模数为2.4-3.2，II区；

2、含泥量: ≤2.0%；

3、泥块含量：0%；

4、坚固性：＜6%；

5、石粉含量：MB≤1.4(或合格)时 ≤3.0%； MB＞1.4(或不合格)时 ≤1.0%；

6、氯化物含量：≤0.01%；

7、云母含量：≤1.0；

二、石子

采用 10-15和15-28区间级配的碎石，所有检测项目以标准《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

- 含泥量：≤0.5%；

- 石粉含量≤1%

- 泥块含量：0%；

- 针片状含量：≤5%；

- 压碎指标值：≤9%；

- 软弱颗粒含量：≤1.5%；

- 空隙率：≤43%

三.硅砂粉

采用预应力高强混凝土管桩用硅砂粉符合GB/T14684-2011规定且二氧化硅含量大于90%的建筑用砂或破碎后的石英石经干燥，磨粉达到相当细度的粉体，简称硅砂粉，代号GSS，其质量要求符合JC/T950-2005中的相关规定。

- 比表面积≥450㎡/kg

- 氯离子含量≤0.01%

- 二氧化硅含量≥95%

- 细度≤3%

- 含水率≤1%

- 烧失量≤1%

- 密度≥2.6g/cm³

四、水泥：

（一）42.5水泥

采用等级不低于42.5的通用水泥，所有检测项目以标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2007为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、抗压强度：3天抗压强度≥27.0MPa，28天抗压强度≥50MPa；

2、抗折强度：3天抗折强度≥5.0MPa，28天抗折强度≥8.0MPa；

3、凝结时间：初凝时间控制在110min-150min内，终凝时间控制在180min-230min内；

4、细度：控制在1.0-1.5%之间，特殊情况下放宽至2.0%；

5、水泥净浆流动度：水灰比0.29，减水剂按推存掺量，流动度≥200mm；并且要求与减水剂匹配性好。

6、质保单上要提供水泥四种矿物成份比例：C3A、C3S、C2S、C4AF(供方提供生产厂家的质保单)。

（二）52.5水泥

采用等级不低于52.5的通用水泥，所有检测项目以标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2007为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、抗压强度：3天抗压强度≥30MPa，28天抗压强度≥56.0MPa；

2、抗折强度：3天抗折强度≥5.6MPa，28天抗折强度≥8.5MPa

3、凝结时间：初凝控制时间在120min-150min内，终凝控制时间在180min-220min内；

4、细度：≤1.0%；

5、水泥净浆流动度：水灰比0.29，减水剂按推存掺量，流动度≥180mm；并且要求与减水剂匹配性好。

6、质保单上要提供水泥四种矿物成份比例：C3A、C3S、C2S、C4AF(供方提供生产厂家的质保单)。

7、水泥进厂必须有质量保证书  。

五、减水剂

采用液体或固体混凝土高效减水剂，所有检测项目以标准《混凝土外加剂》GB8076-2008为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、含固量或含水率：a、对液体外加剂，含固量应在生产厂所控制值的相对量的±2%之内；b、对固体外加剂，含水率应在生产厂控制值的相对量的±5%之内；

2、密度：对液体外加剂，应在生产厂控制值的±0.02g/cm³之内；

3、PH值: 应在生产厂控制值±1之内；

4、水泥净浆流动度：应不小于生产厂控制值的95%。

5、减水率：应在生产厂控制值的±1.5%之内。

备注：1、质量标准：

采用脂肪族复合型高效减水剂，所有检测项目以标准《混凝土外加剂》GB8076-2008为依据。除此之外，本公司还注重以下几个要点∶减水剂掺量≤2.1%，水灰比0.29的情况下，水泥净浆流动度≥190mm；减水剂含固量≥24％，密度1.15±0.02 （g／cm³），减水率≥16％。并且要求与水泥匹配性好。

2、验收程序：

①减水剂到厂后，通知试验室进行检测。试验室按照每车作为一检验批次抽检减水剂，检测的项目包括：比重、水泥净浆流动度,含固量。

② 每批外加剂必须出具质量保证书，质保书上检验项目包括∶PH值，氯离子含量，密度，厂家推存掺量，含固量，硫酸钠含量，砂浆减水率。

六：PC钢棒

采用代号为PCB1280/1420的Φ7.1、9.0、10.7、12.6mm的低松弛预应力混凝土用螺旋槽钢棒，所有检测项目以标准《预应力混凝土用钢棒》GB/T5223.3-2005为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、生产日期在5天之内的，拒绝运至我公司；

2、抗拉强度不得低于1450Mpa；

3、每盘钢棒由一根组成，盘重不得小于500kg，其表面不得有影响使用的有害损伤和缺陷；

4、每批来样，必须要有质保单(加盖红章)。

七：线材

（一）低碳钢热轧圆盘条

可采用Q195、Q215等线材，所有检测项目以标准《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701-2008为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、力学性能：

| 牌号 | 抗拉强度（MPa） | 伸长率（%） | 冷弯试验180°d=弯心直径 a=试样直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q195 | ≤410 | ≥30 | d = 0 |
| Q215 | ≤435 | ≥28 | d = 0 |
| Q235 | ≤500 | ≥23 | d = 0.5a |
| Q275 | ≤540 | ≥21 | d =1.5a |

2、外观质量：盘条应将头尾有害缺陷切除。盘条的截面不应有缩孔、分层及夹杂。盘条表面应光滑，不应有裂纹、折叠、耳子、结疤，允许有压痕及局部的凸块、划痕、麻面，其深度或高度（从实际尺寸算起）B级和C级精度不应大于0.10mm，A级精度不得大于0.20mm.。

（二）冷拔丝

采用代号为CDW的Φ4.0、5.0mm的乙级冷拔低碳钢丝，所有检测项目以标准《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC／T 540-2006为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

1、直径允许偏差：公称直径4.0mm，直径允许偏差±0.08mm，公称直径5.0mm，直径允许偏差±0.10mm；

2、冷拔低碳钢丝表面不应有裂纹、小刺、油污及其他机械损伤；

3、抗拉强度：≥550MPa；

4、断后伸长率：≥2.0%；

5、反复弯曲次数：≥4次。

八、端板：

各种规格的端板，所有检测项目以标准《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T947-2005及各型号实际图集为依据，除此之外，本公司还注重以下几个要点：

- 螺丝孔：23.8～24.2mm；

- 厚度：按相关标准、图集执行，负偏差0，正偏差不限；

- 外径内径尺寸：外径最大允许偏差为－3mm，内径最大允许偏差为－2mm；

- 表面平整度：焊接要平整，外侧平面度最大允许偏差±0.2mm；

- 力学性能；

| 屈服点 N/mm2 | 伸长率 % | 抗拉强度 N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| ≥225 | ≥25 | 375-500 |

江苏大力神管桩有限公司

技术部

二零一七年三月二十日

主题词：主材  质量标准  验收程序    报告

抄  报：                     抄  送： 生产部 供应部  财务部

拟  稿：                     审  核：